

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**(TPL) Армированная влагостойкая клейкая лента «AVIORA PROFFI» 50мм х 50м**

**Описание:** основная задача материала – обеспечить надежную гидроизоляцию поверхностей и соединений, непосредственно контактирующих с питьевой и технической водой, различными жидкостями, водяными парами.

**Применение:** предназначена для изоляционных и сантехнических работ с влагоконтактирующими поверхностями: для обмотки поврежденных труб, укрепления щелей и стыков труб; для герметизации швов, панелей, корпусов; для устранения протечек; для защиты воздушных каналов от воды, влажности и пара. Кроме того, лента применяется для заклеивания поврежденных поверхностей, для пучкования проводов, для укрепления грузов, запечатывания тары и защиты товаров, подвергающихся воздействию воды и влаги.

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **302-091** |
| Толщина ленты | 245 мкм |
| Размер  | 50 мм х 50 м |
| Цвет | черный |
| Состав | полиэтилен, синтетический каучук |
| Диапазон рабочих температур | от -40 С до +70 С |
| Условия хранения | При хранении и транспортировке избегать воздействия влаги и температуры выше +35 0С |
| Страна, изготовитель | Италия |