

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**Армированная влагостойкая СУПЕРлента «AVIORA»**

**48мм х 50м клейкая (белая)**



**Описание:** белая армированная влагостойкая лента применяется для монтажа и ремонта воздуховодов в чистых зонах, на пищевых и фармацевтических производствах, а также с изоляционными материалами белого цвета. Отлично подойдет для изоляционных и сантехнических работ в стерильных помещениях (лаборатории, больницы, чистые комнаты и т.д.)

**Применение:** предназначена для обмотки поврежденных труб; укрепления щелей и стыков труб; для герметизации швов, панелей, корпусов; для устранения протечек; для защиты воздушных каналов от воды, влажности и пара.

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **302-177** |
| Толщина ленты | 245 мкм |
| Размер | 48 мм х 50 м |
| Цвет | белый |
| Состав | Полимерная лента, армирующие волокна, клеевой слой |
| Диапазон рабочих температур | от -40 0С до +70 0С |
| Разрывная нагрузка | 75 Н / 25 мм2 |
| Клейкость к стали | не менее 25 Н / 25 мм |
| Условия хранения | При хранении и транспортировке не подвергать воздействию температуры свыше +350С |
| Страна, изготовитель | Китай |