

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**Лента для герметизации** **«AVIORA» 48мм х 25м**



**Описание:** благодаря отличной адгезии и высокой эластичности плотно прилегает к поверхности, обеспечивает стабильность при работе под давлением и в агрессивных средах. Высокая степень защиты от коррозии.

**Применение:** для герметизации стыков теплоизоляции из вспененного каучука, стыков пластиковых труб, а также для герметизации опасных участков соединений и конструкций, находящихся в широком диапазоне температур.

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **302-050** |
| Толщина ленты | 130 мкм |
| Размер  | 48 мм х 25 м |
| Цвет | черный |
| Состав | ПВХ, натуральный каучук |
| Диапазон рабочих температур | от -50 0С до +125 0С |
| Растяжение до разрыва | не менее 150%  |
| Клейкость к стали | 20Н/25мм |
| Условия хранения | При хранении и транспортировке не подвергать воздействию влаги и температуры свыше +40 0С |
| Страна, изготовитель | Китай |