

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**Алюминиевая лента «AVIORA» 75мм х 50м**



**Описание:** отличается повышенной влагостойкостью и жаропрочностью, устойчивостью к УФ лучам; обеспечивает превосходную гидро- и пароизоляцию любой поверхности: пластик, металл, дерево. Наружный слой самоклеящейся алюминиевой ленты можно окрашивать под цвет кровли, несущих стен, трубопроводов и вентиляционных каналов.

**Применение:** предназначена для герметизации стыков и технологических швов при монтаже воздуховодов, инженерных коммуникаций, отражающей изоляции, под кровельные конструкции, а также при выполнении ремонтных и восстановительных работ.

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **302-051** |
| Толщина ленты | 60 мкм (30 мкм клей, 30 мкм фольга)  |
| Размер  | 75 мм х 50 м |
| Цвет | хромовый |
| Состав | алюминий 100%, акрил, сольвент |
| Диапазон рабочих температур | от -40 0С до +130 0С |
| Условия хранения | Хранить при температуре -20 0С до +35 0С |
| Страна, изготовитель | Китай |