

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**СУПЕРлента «AVIORA» 48мм х 50м клейкая (серая)**



**Описание:** спектр использования этой ленты не ограничен.

**Применение:** предназначена для изоляционных и сантехнических работ с влагоконтактирующими поверхностями: для обмотки поврежденных труб, укрепления щелей и стыков труб; для герметизации швов, панелей, корпусов; для устранения протечек; для защиты воздушных каналов от воды, влажности и пара.

Кроме того, лента применяется для заклеивания поврежденных поверхностей, для пучкования проводов, для укрепления грузов, запечатывания тары и защиты товаров, подвергающихся воздействию воды и влаги.

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **302-161** |
| Толщина ленты | 170 мкм |
| Размер  | 48 мм х 50 м |
| Цвет | серый |
| Состав | полиэтилен, синтетический каучук, стекловолокно (усиливающие нити) |
| Диапазон рабочих температур | от -40 0С до +70 0С |
| Разрывная нагрузка | Не менее 65Н/25мм |
| Клейкость к стали | Не менее 15Н/25мм |
| Условия хранения | При хранении и транспортировке не подвергать воздействию температуры свыше +350С |
| Страна, изготовитель | Китай |