

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**Армированная влагостойкая клейкая лента «AVIORA PROFFI» 50мм х 50м**



**Описание:** основная задача материала – обеспечить надежную гидроизоляцию поверхностей и соединений, непосредственно контактирующих с питьевой и технической водой, различными жидкостями, водяными парами.

**Применение:** предназначена для изоляционных и сантехнических работ с влагоконтактирующими поверхностями: для обмотки поврежденных труб, укрепления щелей и стыков труб; для герметизации швов, панелей, корпусов; для устранения протечек; для защиты воздушных каналов от воды, влажности и пара. Кроме того, лента применяется для заклеивания поврежденных поверхностей, для пучкования проводов, для укрепления грузов, запечатывания тары и защиты товаров, подвергающихся воздействию воды и влаги.

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **302\_019** |
| Общая толщина ленты | 245 мкм |
| Размер  | 50 мм х 50 м |
| Цвет | серый |
| Состав | полиэтилен, синтетический каучук, стекловолокно (усиливающие нити) |
| Диапазон рабочих температур | от -40 0С до +70 0С |
| Клейкость к стали | не менее 25 Н / 25 мм |
| Разрывная нагрузка | 75 Н / 25 мм2 |
| Условия хранения | При хранении и транспортировки не подвергать воздействию температуры свыше +35 0С |
| Страна, изготовитель |  Италия |