

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**Малярная креппированная клейкая лента «AVIORA» 50мм х 50м**

**Описание:** клеевой слой обеспечивает надежную защиту от попадания влаги. Очень легко снимается с любой поверхности, при этом на ленте не остаются следы от клея.

**Применение:** предназначена для проведения малярных, покрасочных, штукатурных и любых других видов работ, для заклеивания щелей на окнах, для крепежа полотен на дверях, окнах, в автомобилестроении при покраске

транспортных средств, для запечатывания

коробок и для маркировки.

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **304-010** |
| Толщина ленты | 130 мкм |
| Размер | 50 мм х 50 м |
| Цвет | жёлтый |
| Состав | натуральный каучук |
| Диапазон рабочих температур | от -40 0С до +60 0С |
| Клейкость к стали | 7,4 Н / 25 мм |
| Разрывная нагрузка | 87,5 Н / 25 мм2 |
| Плотность | 83г/см2 |
| Растяжение до разрыва | не более 10%. |
| Условия хранения | При хранении и транспортировке избегать воздействия влаги и прямых солнечных лучей |
| Страна, изготовитель | Китай |