

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**Изолента ПВХ «AVIORA» 19мм х 20м (черная)**



**Описание:** чистая пластифицированная (без наполнителей) поливинилхлоридная пленка толщиной 110мкм, в сочетании с натуральным каучуковым клеем толщиной 20мкм.

**Применение:** электрическая изоляция и восстановление изоляции любых проводов, цветная маркировка и группирование проводов и кабелей.

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **305-013** |
| Толщина ленты | 130 мкм |
| Размер  | 19 мм х 20 м |
| Цвет | черный |
| Состав | натуральный каучук, ПВХ |
| Диапазон рабочих температур | от -30 0С до +80 0С |
| Электрическая прочность (напряжение пробоя) | не менее 5 kV |
| Относительное удлинение при разрыве | не менее 210% |
| Условия хранения | При хранении и транспортировке избегать воздействия влаги и прямых солнечных лучей |
| Внимание! | Сертифицирована RoHS (не содержит вредных веществ, вредящих организму человека)Не горит (добровольный сертификат пожарной безопасности)!Не поддерживает открытое горение (самозатухание) |
| Страна, изготовитель | Китай |